| Projet : | MEFISTO |
| --- | --- |
| Objet : | COMPTE RENDU REUNION N°26 |
| Date : | 29 avril 2002 |
| Présents : | LP, PLa, DA, DC, PS, SL, CB |
| Diffusion : | participants +, JJO, FRA, CL, OM |
| Ordre du jour : | Approbation CR n°25 Avancement PSA (Pla, DC) Avancement thèse DA Avancement ARCELOR (PLa) Travaux Expression de besoin acquisition (DC) Expression de modification table (PS) Contrats en préparation Autres points |
| Prochaine réunion : | Prochaine réunion 21/5/02 – 10h-12h |

# CR DE LA REUNION N° 25 DU 29/3/02

LP présente la liste de tâches définies dans les réunions 24 et 25 pour validation. Confère annexe 1 pour liste des tâches au 30/4/02 après réunion 26.

# Avancement des études

## Etude Y67 (PLa)

### Analyse essais XES

Observations. Présentation des images de MEB sur les états de surfaces des tôles.  Les surfaces initiales sont formées de plateau.

• Le MC/VST présente beaucoup de transfert dans les premières centaines de cycles et des rayures à 7200 cycles. A 7200 cycles, la tôle présente une surface de plateau.

• Pour le TiN/HIT, à 7200 cycles il y a de l'écaillage local (2 zones) et du transfert au milieu du rayon. Il n'y a pas de défauts en entrée ou en sortie. La tôle est très "chahutée".

• Pour le CrN/Balzers, la matrice a une usure abrasive en entrée et sortie de rayon et moindre au milieu.  L'état de surface de la tôle ressemble à celui du MC/VST.

Ces observations sont à rapprocher des résultats de simulation numérique.

Les mesures de topo ont été réalisées.

Les dépouillements de topo et les analyses par le programme de dépouillement de DA sont à faire. Il y a un problème de transfert de fichier entre le rugo et le programme de DA. Transférer le programme de topo de DA à SL pour utilisation plus systématique dans Y67.

### Essais HLE

Fin des essais HLE. Les échantillons de tôles ont été prélevées pour rugo et MEB. Les essais Y67 sont donc terminés.

Observations HLE. Les premières observations de la matrice CrN/Balzers, montrent un état de surface au milieu identique à celui de la tôle XES sur les entrée-sortie, alors que l'entrée-sortie ici est plus faible.

• Réunion de discussion sur les résultats de rugo (PLa, SL, CB, 2/5/02 - 10h-12h)

• Réunion de discussion entre résultats d'essais et simulation numériques (PLa, LP, 3/5/02 - 10h-12h)

• Transférer le programme de topo de DA à SL (SL, DA, 3/5)

• Finaliser le CRA n°2 pour diffusion à PSA (PLa, LP, 3/5/02)

• Prélevement HLE pour essais mécanique (DC, 17/5/02)

• Essais de traction XES et HLE (LP, 6/02)

• Demander autorisation de benne pour les tôles pré-étude (PLa, 17/5/02)

## Thèse DA (DA)

### Excédent de tôle PUM dans la livraison du 1/3/02

Pas de nouveau besoin de tôle, inutile de faire du stockage sous risque de dégradation. DA souhaite conserver une tonne de plus, soit un total de 2 tonnes. DA re-contacte PUM pour qu'ils reprennent les 3 tonnes restantes.

• Renvoyer 3 tonnes (DA, OM, 18/5/02).

• Revoir la DA initiale pour commande de 2 tonnes (DA, OM, 18/5/02).

### Avancement essais

400 cycles effectués sur Nu-1-1 depuis le 22/4/02, MEB en panne. Arrêt des essais depuis le 24/4/02, 3 jours d'essais en retard à ce soir 29/4/02. Prise en compte de ce retard dans le planning d'essais (glissement, quand, de combien), discussion DC et DA et renvoyer l'info à LP.

• Planning à reprendre (DA, DC, LP, 3/5/02).

## TFE-ARCELOR (PLa)

Nouveaux matériaux tôles et outils définis par Christophe MAGNY depuis le 20/4/02. 3 nuances de tôles (DC04 : G, EZ et G allié) et 2 d'outils (FGS 500, X160CrMoV12). Commande à faire par CROMeP en urgence pour lancement commande à CRM le 3/5/02. Procédure d'essais type Y67. Pensez à faire le contrôle des outils et tôles avant essais.

• DA et commande outils (PLa, 30/4/02)

• Rédaction de la procédure d'essais Y67 et X65 (PLa, 2/5/02)

# TraVAUX MEFISTO

## Acquisition (DC)

DC présente l'expression de besoin pour l'évolution de l'acquisition sur MEFISTO (cf. Annexe 2).

CB demande d'inclure une mesure de coefficient de frottement. PLa demande de compter le temps d'utilisation.

Une enveloppe financière 7,6 k€  (50 kF) a été demandée dans le budget (cf. CRR 24)..

DC propose que le programme soit livré pour le 1/1/03. Une première version est prévue pour 7/02. Validation financière en 9/02.

• Validation de l'expression de besoin (tous, 3/5/02)

• CdC acquisition (DC, LP, 24/5/02)

## Expression du besoin des travaux de la table (PS)

Pierre présente l'expression de besoin sur la re-conception de la table. Le dégraissage pose problème. Il faut passer par un bain et sécher avant de graissage. Il existerait des brosses, contacter le CODETEC pour en savoir plus.

• Validation de l'expression de besoin (tous, 3/5/02)

• Dimension maximale de la zone matrice pour étude table  CSTN (CB, 17/5/02).

• Re-contacter CODETEC pour solution de dégraissage (PS, PLa, 17/5/02).

• CdC table d'essais (PS, LP, 7/6/02)

## Sécurité

Demande de repositionnement de l'extincteur faite à SG/ST.

Tableau blanc actuel à poser dans le bureau de DC.

• Commande d'un tableau blanc (DC, 17/5/02)

# Autres questions

Faible évolution du pilote depuis 12/01. CB demande quelles sont les nouveautés du pilote. DA signale que l'on peut en plus des possibilités de 12/02, on peut faire l'acquisition de l'intensité du moto-variateur d'enroulement.

EADS. Reprise de contact après vérification du document.

• Vérifier l'envoi du document à EADS de 3/02 (CB, LP, 18/5/02).

• Contact Mme CHAINE (CB, 17/5/02)

# Planning

Intégration des mises à jour de planning.

• Mise à jour du planning MEFISTO et diffusion (LP, 3/5/02).

# ANNEXE 1 : Liste des tâches

# ANNEXE 2 : EXPRESSION DU BESOIN ACQUISITION

PRESENTATION DE PROJET

"PROJET ACQUISITION"

- EXPRESSION DU BESOIN

# Origine du projet

Bien que le pilote d'usure en emboutissage soit doté de composant d’acquisition, il n'est pas encore équipé d'un système fiable à demeure.

Pourtant les études contractuelles ou de recherches ont démontré l'utilité de développer un tel outil afin de corréler les analyses optiques avec les valeurs d'essais.

# But du projet

Palier au problème de l'acquisition sur le pilote en développant un système d'acquisition fiable et autonome.

L'autonomie du système permettra à tout utilisateur de lancer les essais puis de récupérer les données le caractérisant en fin d'essai. Les essais pourront se faire alors sans la présence d’un éventuel opérateur.

- OBJECTIF TECHNIQUE

# Acquisition

- Fréquence d'échantillonnage :

On peut estimer que cent points sur une base de temps de cent millisecondes nous permettront de visualiser avec fidélité le comportement du pilote lors des essais.

La fréquence d'échantillonnage sera donc de 1 kHertz.

- Précision de la mesure :

À l'issue de la dernière réunion Mefisto (cf. CR réunion Méfisto n°25) nous avions défini les signaux à acquérir, on les retrouve accompagné de leur précision de mesure :

| Signal | Intervalle | Précision | Signal | Interval | Précision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pression Serre-flan | 0-10 MPa | +/-10-1 MPa | Température | 0-200°C | +/- 10-1 °C |
| Effort de l'outil | 0-5 KN | +/-1 N | Vitesse de la tôle | 0-500 mm/s | +/- 10-1 mm/s |
| Déformation | 0-10% | +/-10-5 | Couple moteur | 0-100 N.m | +/- 10-1 N.m |
| Couple freinage | 0-150 N.m | +/-10-1 N.m |  |  |  |  |

Mode de fonctionnement

Avant chaque essai, un paramétrage sera à effectuer :

On définira dans un premier temps les informations propres à l'essai (la référence de l’outil, la date, etc…).

On viendra également choisir les données à acquérir et les spécifications de l'acquisition (fréquence d’échantillonnage, temps d’échantillonnage, etc…).

L'acquisition sur le pilote pourra se faire de deux manières différentes :

- Manuellement :		lors d'essai en fonctionnement semi-automatique. Le lancement de l'acquisition sera alors décidé par l'utilisateur du pilote.

- Automatiquement :	lors d'essai d'endurance en fonctionnement cyclique. L'acquisition sera autonome donc commander par la partie opérative du pilote.

Acquisition des données :

- En mode manuel :

- Déclanché par un simple clic de souris sur un bouton pour une acquisition de n seconde.

- L’arrêt de cet acquisition pourra être envisagé de diverse façons (manuellement par l’utilisateur, arrivé en fin du temps d’échantillonnage, etc…)

- En mode automatique :	de manière cyclique tous les x cycles pendant n cycles.

- Déclanché automatiquement à la fin de x-1 cycles.

- L’arrêt de cette acquisition s’effectuera à la fin du nième cycle.

Visualisation des données

Les données seront visualisées en temps réel.

On pourra alors :

- Afficher dans des graphes de type XY les signaux mesurés.

- Indiquer les valeurs maximales et minimales des signaux.

- Calculer une valeur moyenne à la fin de l'acquisition.

- Filtrer l'acquisition (afin d’éliminer les parasites).

Les données seront visualisées après essai.

On pourra alors à partir des valeurs mesurées et réaffiché dans un graphe :

- Faire des zooms.

- Superposer un signal en fonction du nombre de cycles, donc faire un comparatif en fonction de l'essai.

- Mettre en concordance des signaux.

- Afficher les valeurs maxi et mini.

- Faire du traitement de signal (si possible).

Sauvegarde des données

Les acquisitions seront sauvegardées sous des fichiers au format Excel.

L’enregistrement des fichiers sera différent suivant le mode de fonctionnement

- En mode manuel :		l’enregistrement se fera à l’arrêt de l’acquisition par l’utilisateur ou par le système (fin du temps d’acquisition).

- En mode automatique :	à la fin de l’acquisition du nième cycle. Le fichier enregistré intégrera les n cycles.

Ces fichiers seront enregistrés sur le disque dur du PC Mefisto et de se fait accessible par les utilisateurs courants du pilote. Ces données seront accessibles directement sur le PC ou par le réseau via un mot de passe propre à l'équipe.

Deux types de fichiers seront disponibles. On retrouvera d’un côté les fichiers propres aux conditions d’essai (cf. § Mode de fonctionnement) avec les références des fichiers d’acquisition enregistré.

De l’autre côté les fichiers des acquisition effectuées.

- OBJECTIF FINANCIER

Lors de la dernière réunion Méfisto (cf. CR Réunion Méfisto n°25) les enveloppes budgétaires ont été estimées. Un budget prévisionnel d’environ 7.6 k€* a été alloué au développement du pilote pour le système d’acquisition.

*il sera peut-être intéressant de prévoir une marge d’erreur maximale. Elle ne sera pas à dépasser. Cette marge nous permettra d’intégrer au projet des fonctions intéressant mais qui ne sont pas exprimé à l’heure actuelle. Ces fonctions supplémentaire nécessitant bien sur un investissement plus important.

- OBJECTIF DE DELAIS

Le projet devra être bouclé pour la fin janvier 2003. La réalisation du projet est prévue en trois phases :

| Phase A : Rédaction du CDC. Lancement des appels d’offres. Utilisation du matériel actuel. | Fin de réalisation : 12 juillet 02 |
| --- | --- |
| Phase B : Analyse des offres Amélioration des performances : ( du Nbre de voie et modif de l’appli d’acquisition. | Fin de réalisation : 29 novembre 02 |
| Phase C : Automatisation de l’acquisition. | Fin de réalisation : 31 janvier 03 |

- PERSPECTIVES DU PROJET

Le système d’acquisition va classifier les conditions d’essai.

Cette classification se fera obligatoirement au travers d’une saisie des conditions d’essai où par un dialogue partie opérative ( PC.

On pourrait alors envisager que la commande et le contrôle de l’acquisition ne soit effectué qu’à partir d’un seul poste qui pourrait être le PC.

# ANNEXE 2 : Planning MEFISTO